TAB. x SVILUPPO PIEGHE

RAGGIATE

SP.   COLT.  RITIRO   ANGOLO

X UNA PIEGA

15/10     D20            -3.3                     90°

15/10     D25            -3.9                     90°

15/10     D40         -5.5                     90°

15/10     D50            -6.6                     90°

15/10     D60            -7.7                     90°

15/10     D80            -9.5                     90°

20/10     D20            -3.7                     90°

20/10     D25            -4.3                     90°

20/10     D30            -4.8                     90°

20/10     D40            -5.9                     90°

20/10     D50            -7                        90°

20/10     D80            -10.2                   90°

20/10     D100          -12.3                   90°

25/10     D20            -4.1                     90°

25/10     D40            -6.2                     90°

25/10     D60            -8.4                     90°

30/10     D27            -5.3                      90°

30/10     D40            -6.5                      90°

30/10     D50            -7.75                    90°

30/10     D60            -8.5                      90°

30/10     D80             -11                      90°

40/10     D25            -5.8                      90°

40/10     D50            -8.5                      90°

40/10     D60            -9.6                      90°

40/10     D80            -11.7                    90°

50/10     D10            -5.1                       90°

50/10     D20            -6.1                       90°

50/10     D27            -6.8                       90°

50/10     D30            -7.2                       90°

50/10     D50            -9.3                       90°

50/10     D40            -8.2                       90°

50/10     D80            -12.5                     90°

60/10     D80            -13.3                     90°

80/10     D25            -9                          90°

80/10     D27            -9.2                       90°

80/10     D60            -12.8                     90°

100/10   D25            -10.6                      90°

100/10   D80            -16.5                      90°